
[image: image1.jpg]


              
Ruiyuan
TEST REPORT of Nylon Covered LITZ WIRES                                 YZ/QR2004A              No.：20260307001
Customer: CASA Modular Systems              Type：2USTC-F 0.07x170
	型号/ Description

导体径*股数/ Conductor diameter*Strand number
	2USTC-F 0.07mm*170

	单线

Single wire
	导体径/Conductor diameter(mm)
	0.07±0.003

	
	完成外径/ overall insulated diameter (mm)
	0.075-0.091

	
	绝缘等级/Thermal Class
	155

	绞线构成

Strand Composition
	绞距/ Pitch(mm)
	First time  18±5

	
	
	Second time 29±5

	
	绞线根数 Strand number
	First time  34

	
	
	Second time 34*5

	
	j绞线方向 bunching direction
	S

	外覆绝缘层   

insulation layer
	品类 Material type
	nylon

	
	材料规格  Material specs 
	330

	
	包覆次数 times of wrapping
	1

	
	包覆方向 Wrapping direction
	S

	特性

Characteristics
	最大完成外径/ Max OD (mm）
	Max 1.41

	
	最大针孔数 / Max pin holes 个/6m
	52

	
	最大电阻/ Max resistance
(Ω/km at20℃)
	[image: image2.jpg]


Max 29.35

	
	击穿电压/ Mini breakdown voltage
(V 以上)
	Min 950

	日 期 date
	年
月
日/  yy
mm   dd
	2026.3.10


